一、检验依据：

依据GB8481-87推拉铝合金门窗标准进行抽查检验。

二、检验目的：

以二个工程合同号的不同窗型规格窗为基数，对铝合金门窗产品鉴定提供质量数据，检验考核产品的外形尺寸，装配质量，使用功能是否达到设计要求。依据检验结果，对产品做出综合评价，并针对存在的质量问题，提出改进建议，以保证产品质量稳定提高。

三、抽样方法及数量：

根据铝合金门窗标准件规定的抽样方法和抽样数量的要求，以对本厂生产的部分产品进行抽样检测（见表）。

抽样数量表

| 工程合同号 | 窗型规格 | 批量基数（樘） | 抽样数量（樘） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、检验用量具：

深度尺、游标卡尺、钢卷尺、钢板尺、塞尺、拉力弹簧称

五、检验项目、结果：

检验项目分两部分进行，铝合金门窗的物理性能及型材质量以省检测中心检验合格为凭（见检测报告），厂质量检测部门检测的项目是外形尺寸，装配质量、启闭力外观质量的检验，检测数据见《铝合金门窗质量检测记录》。

六、检验结论

通过检验表明，我厂生产的铝合金推拉窗，外形尺寸符合图纸设计要求，构件加工尺寸符合工艺规定，装配质量、表面质量均达到标准要求，五金件安装牢固可靠，推拉开启灵活，产品检验合格。

七、综合评价及对存在问题的建议：

通过对本厂生产的铝合金窗的检查表明，该系列产品结构设计合理、外形美观，表面光洁，满足了使用要求。

目前影响产品质量的主要问题是：制作门窗用的型材，全部使用外购材料，型材的几何尺寸不均匀，厚度尺寸虽都达到标准的规定，但仍有厚薄不均匀的问题存在，因而在制作过程中，装配质量一度出现问题。购进的型材表面有划伤、擦伤等缺陷，影响产品的外观质量。

我厂针对以上问题提出了相应的整改意见：

1、抓好进厂材料的检验关，做到不合格的材料不入库，不投入生产。

2、工序制作中加强未成品保护，确保加工尺寸的准确，以保证产品的装配质量达到要求。

3、对产品加工过程中出现的问题要严格执行三不放过。

4、从严格管理入手，使我厂的产品质量不断提高，以满足用户的要求，使企业取行更好的经济及社会效益。

年    月    日