表C5-1-9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DB64/266-2003

首　次　使　用　混　凝　土　开　盘　鉴　定　记　录

□□□□□□□□□

| 工程名称 |  | 东方嘉苑·御景世家18#楼 |  |  |  | 使用部位 |  | 柱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 石元建筑工程公司三分公司 |  |  |  | 搅拌方式 |  | 机械 |  |  |  |
| 强度等级 |  | C30 |  |  |  | 要求坍落度（㎜） |  | 30-50㎜ |  |  |  |
| 配合比编号 |  | CDS-2007-Y-10932 |  |  |  | 试配单位 |  | 宁夏功达建筑工程检验检测有限公司 |  |  |  |
| 水灰比 |  | 0.44 |  |  |  | 砂率（％） |  | 35 |  |  |  |
| 材料名称 |  | 水泥 |  | 砂 | 石 | 水 | 外加剂 |  |  | 掺合料 |  |
| 每㎡用料 （㎏） |  | 440 |  | 617 | 1148 | 195 |  |  |  |  |  |
| 调整后每盘用料 （㎏） |  | 砂含水率 2 ％ 石含水率 1 ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  | 140 | 261 | 44 |  |  |  |  |  |
| 鉴 定 结 果 | 鉴定项目 | 坍落度（㎜） |  |  |  | 混凝土试块抗压强度（MPa） |  |  |  | 原材料与申请单 是否相符 |  |
|  | 设计 | 30㎜-50㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测 | 45㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 |  |  | 混凝土试配单位负责人 |  |  | 施工单位技术负责人 |  |  |  | 搅拌机组负责人 |  |

银川地区建设工程质量监督站