中华人民共和国国家标准			  							 UDC661.151

:389.63

## GB 4870-85

普通平板玻璃尺寸系列

### Sheet glass dimension series

1适用范围

本标准规定了普通平板玻璃主要规格，适用于生产厂，建筑门窗设计及各类用户选用。也可作为普通平板玻璃采购、计划分配的指南。

2 尺寸系列

2.1尺寸采用国际单位制注。

注：有出口产品的企业，仍暂用英制单位见表2。

2.2尺寸范围见表1。

表1       						       mm

| 厚 度 | 长 度 |  | 宽 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 |
| 2 | 400 | 1300 | 300 | 900 |
| 3 | 500 | 1800 | 300 | 1200 |
| 4 | 600 | 2000 | 400 | 1200 |
| 5 | 600 | 2600 | 400 | 1800 |
| 6 | 600 | 2600 | 400 | 1800 |

2.3长、宽尺寸比不超过2.5。

2.4长、宽尺寸的进位基数均为50mm。

3规格

经常生产的主要规格见表2。

表2

| 尺 寸，mm | 厚 度，mm | 备 注 (in) |
| --- | --- | --- |
| 900×600 | 2，3 | 36×24 |
| 1000×600 | 2，3 | 40×24 |
| 1000×800 | 3，4 | 40×32 |
| 1000×900 | 2，3，4 | 40×36 |
| 1100×600 | 2，3 | 44×24 |
| 1100×900 | 3 | 44×36 |
| 1100×1000 | 3 | 44×40 |
| 1150×950 | 3 | 46×38 |
| 1200×500 | 2，3 | 48×20 |
| 1200×600 | 2，3，5 | 48×24 |
| 1200×700 | 2，3 | 48×28 |
| 1200×800 | 2，3，4 | 48×32 |
| 1200×900 | 2，3，4，5 | 48×36 |
| 1200×1000 | 3，4，5，6 | 48×40 |
| 1250×1000 | 3，4，5 | 50×40 |
| 尺 寸，mm | 厚 度，mm | 备 注 (in) |
| 1300×900 | 3，4，5 | 52×36 |
| 1300×1000 | 3，4，5 | 52×40 |
| 1300×1200 | 4，5 | 52×48 |
| 1350×900 | 5，6 | 54×36 |
| 1400×1000 | 3，5 | 56×40 |
| 1500×750 | 3，4，5 | 60×30 |
| 1500×900 | 3，4，5，6 | 60×36 |
| 1500×1000 | 3，4，5，6 | 60×40 |
| 1500×1200 | 4，5，6 | 60×48 |
| 1800×900 | 4，5，6 | 72×36 |
| 1800×1000 | 4，5，6 | 72×40 |
| 1800×1200 | 4，5，6 | 72×48 |
| 1800×1350 | 5，6 | 72×54 |
| 2000×1200 | 5，6 | 80×48 |
| 2000×1300 | 5，6 | 80×52 |
| 2000×1500 | 5，6 | 80×60 |
| 2400×1200 | 5，6 | 96×48 |

4其他

特殊及专用规格，产、需双方协商解决。