中华人民共和国建筑工业行业标准

聚氯乙烯（PVC）门窗滑轮

Roller of rigid polyvinyl chloride window and door

JG/T  129-2000

3定义

本标准采用下列定义。

滑轮roller

支撑门扇或窗扇重量并将重力传递到框材上，通过自身的滚动使门扇或窗扇沿框材轨道移动的装置。

其基本结构见图1所示。

1—轮架；2一轮体；3一轮轴

图1  滑轮结构示意

4 型号

4．1  名称代号

塑料门窗滑轮SHL。

4．2  特性代号

第一位字符代表轴承类型

H滑动轴承

Q球轴承

G滚针轴承

第二位数字代表轮体表面形状

P平表面

A凹表面

4．3主参数代号

a)承载能力代号

表1  承载能力代号表

| 承载能力代号 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承载能力 | 200≤·＜400 | 400≤·＜600 | 600≤·＜800 | 800≤·＜1000 | 1000≤·＜1300 | 1300≤ |
| 注：承载能力按2个滑轮计算。 |  |  |  |  |  |  |

b）滑穹宽度和高度代号

以滑轮实际使用宽度和高度（mm）表示。

4．4标记

4．4．1标记方法

·          -     ×

高度

宽度           主参代号

承载能力代号

特性代号

名称代号

4．4．2标记示例

承载能力为600N、宽14mm、16mm平表面滚针滑轮。

标记为：SHL·GP06-14x16

5  要求

5．1  材料

5．1．1  滑轮轴承、球轴承、轮轴应采用不低于GB／T1220  1Crl8Ni9Ti机械性能的材料。

5．1．2  滚针轴承轮轴应采用不低于YB(T)1GCrl5机械性能的材料。

5．1．3  轮体应采用不低于GB／T 4423  HPb59—1或GB／T4232  0Crl8Ni9、0Crl7Nil2M02、1Crl8Ni9Ti或HG／T 2503机械性能的材料。

5．1．4  轮架应采用不低于GB／T16746规定中ZZnAl4—1、GB／T11235规定中Q235或GB／T 3280规定中0Crl8Ni9、0Crl7Ni12M02、1Crl8N19Ti力学性能的材料。

5．2  外观

5．2．1  轮架

冲压轮架不应有变形或歪斜，镀层均匀，不应有露底、泛黄、烧焦等缺陷压铸轮架不应有毛刺、铸造飞边、凹凸不平、裂纹、砂眼等缺陷。

5．2．3  轮体

外圆表面光滑，不应有合模痕迹，不应有气泡、裂纹、缩孔、凹凸不平等缺陷。

5．2．3  轮轴

轮轴与轮架两端组装平齐。

5．3  性能

5．3．1  耐蚀性达到72h 8级。

5．3．2  按表1相应级别允许的最大承载能力F’承载，运行平稳，不应有任何异常和阻滞现象。

5．3．3  轮轴与轴承的配合

a)滑动轴承：轮轴与轴套配合间隙量为a+0.05+0.02mm；

b)球轴承式：滑轮轮轴与轴承套内配合过盈量为a+0.05+0.01mm；

c)滚针轴承式：滑轮轮轴与轴承套配合间隙量为a+0.05+0.02mm

5．3．4装配后轮体外表面径向跳动量不大于0．3mm。轮体轴向窜动量不大于0．4mm。

5．3．5以20N外力压滑轮轴，轴与轮架不应有位移。

5．3．6轮体表面压痕深度不大于0．15mm。

5．3．7轮轴与金属轮体外表面粗糙度Ra不应大于1．6μm。

5．3．8轮架上轮轴安装孔中心线与轮架外侧面垂直度应达到GB／T1184 H级。

5．3．9滑轮在规定最大承载条件下：达到表2规定的反复启闭次数后，仍能达到表3的规定。

表2  滑轮反复启闭试验次数表

| 等级 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 反复启闭次数，万次 | ≥5 | ≥3 | ≥1．5 |

表3  性能指标表

| 序 号 | 内 容 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滑动轴承式轮体上移量(轴承磨损量) | ≤0．1 |
| 2 | 球轴承式轮体上移量(轴承磨损量) | ≤0．05 |
| 3 | 滚动轴承式轮体上移量(轴承磨损量) | ≤0．1 |
| 4 | 轮体外圆磨损量 | ≤0．5 |
| 5 | 轮体圆度 | ≤0．1 |

6试验方法

6．1  外观检验

在自然光线下距试样400—500mm进行目测检查。

6．2  性能检验

6．2．1  耐腐蚀性能按QB／T 3826中的方法检验，按QB／T3832进行评价。

6．2．2  在承压状态下进行运行试验如图2所示。

F′一允许的最大承载能力

图2  承压运行试验示意图

6．2．3  轮轴与轴承的配合

轮轴外径与轴承孔径分别用精度0．01mm的千分尺和精度0．01mm的塞规进行检测。

- 2．4轮体的径向跳动进行测试如图3所示，用精度为0．0lmm的百分表测量。圆度用精度为0．0lmm的百分表测量。按图4对轮架上轮轴安装孔中心线与轮架外侧面的垂直度进行测试，用精度为0．01mm的百分表测量。轮体轴向窜动量用塞尺测量，外圆磨损用精度为O．01mm的千分尺测量。

图3  轮体径向跳动试验示意图            图4  轮轴与轮架垂直度试验示图

6．2．5按图5所示用精度为1N的压力器对轮轴与轮架的配合进行测试

图5  轮轴与轮架配合试验图

6．2．6按图6所示进行压痕深度测试，用精度为0．0lmmm的深度千分尺测量。

图6  轮体压痕深度测试验示意图

6．2．7表面粗糙度按GB／T1031检验。

6．2．8按图7所示在专用测试设备上反复启闭试验。行程往复一次计数一次。试验频率为15次／min。

图7  反复启闭试验示意图

6．2．9滑轮轮体上移量测试

把已进行反复运动的滑轮按图8所示固定于测试装置上，将轮体托起，用精度0．01mm的百分表测量轮体上缘的最大上移量。均布8点测试。取其中最大差值。

图8  轮体上移量测试试验示意图

7检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验两种。

产品需经检验合格并附合格证后方能出厂。

7．1  出厂检验

7．1．1  产品出厂检验应在型式检验合格有效期内进行。

7．1．2  出厂检验按GB／T 2828规定，抽样采用正常检查一次抽样方案。检查水平为II，合格质量水平AQL值按表4规定。

表4  检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 不合格类型 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 5．2．1 | C | 6．5 |
| 2 |  | 5．2．2 |  |  |
| 3 |  | 5．2．3 |  |  |
| 4 | 性能 | 5．3．3 | B | 4．0 |
| 5 |  | 5．3．4 |  |  |
| 6 |  | 5．3．5 |  |  |

7．2  型式检验

7．2．1  有下列情况之一时，应进行型式检验：

a)新产品或者产品转厂生产的试验定型鉴定；

b)正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)正常生产时，每年检测一次；

d)产品停产一年以上再恢复生产时；

e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f)国家质量监督机构或合同规定要求进行型式检验时。

7．2．2  型式检验按GB／T 2829规定，抽样采用一次抽样方案，判别水平为III级，不合格质量水平RQL值按表5规定。

表5  型式检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 不合格类型 | AQL | Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 5．3．7 | C | 40 | 1 2 |
| 2 |  | 5．3．1 | B | 20 | 0 l |
| 3 |  | 5．3．2 |  |  |  |
| 4 |  | 5．3．7 |  |  |  |
| 5 |  | 5．3．8 |  |  |  |

8标志、包装、运输及贮存

8．1  标志

8．1．1  产品应有商标或厂名标志。

8．1．2  产品包装应标有产品名称、型号或标记、商标、等级、数量、质量、体积、出厂日期、厂名。

8．2  包装

8．2．1  产品应有塑料密封内包装，避免互相磨擦。

8．2．2  包装中应有检验员签证的产品合格证。

8．3  运输

产品在运输中应避免冲击、挤压、雨淋、受潮。

8．4  贮存

产品应贮存在无腐蚀性介质、空气流通、相对湿度小于85％的仓库中。

＜＞≥≤×6.5±℃ф°μm70-0.05·′min0.02mm．