中华人民共和国建筑工业行业标准

门、窗框用硬聚氯乙烯（PVC）型材

GB/ T 8814-1998代替GB 8814-88

前言

本标准参考了日本JISK6785-1985《硬聚氯乙烯窗框用异型材》，在技术内容上与该日本工业标准基本一致。

对GB8814-88进行修订时，保留了GB8814-8中经实践证明适合我国情况又不影响标准先进性的内容，并对某些项目或指标进行了适当的修改，如：增加落锤锤头半径的规定：试样只限于在型材上截取，耐候性颜色变化分级考核：氧指数提高为38%；简支梁冲击强度一项采用ISO179：1993《塑料-----简支梁冲击强度的测定》方法进行测试等。

本标准从1999年5月1日起实施。

本标准从生效之日起，同时代替GB8814-88。

本标准由中国轻工总会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：天津塑料研究所。

本标准主要起草人：王焕琴、马力、邵庆忠、杨善亮。

1范围

本标准规定了以聚氯乙烯树脂为主要原料，经挤出成型的门、窗框用型材（以下简称型材）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于门、窗框用硬聚氯乙烯型材。

2引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性

GB250-84      评定变色用灰色样卡

GB/T1040-92   塑料拉伸性能实验方法

GB/T1633-79   热塑性塑料软化点（维卡）试验方法

GB/T2406-93   塑料燃烧性能试验方法氧指数法

GB/T2828-81   逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB2918-82     塑料式样状态调节和试验的标准环境

GB/T3681-83   塑料自然气候曝露试验方法

GB/T9341-88   塑料变曲性能试验方法

GB/T9342-88   塑料洛氏硬度试验方法

GB/T9344-88   塑料氙灯光源曝露试验方法

TSO179：1993  塑料摆锤式冲击强度测定方法

3技术要求

3、1  分类

型材分类见表1。

| 类别 | 代号 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 外门、外窗框 | A | 暴露于建筑物外侧的门框、窗框 |
| 内门、内窗框 | B | 不暴露于建筑物外侧的门框、窗框 |

3、2外观与颜色

型材表面应光滑，不允许有裂纹及影响使用的杂质和凹凸不平缺陷。型材一般为白色，色泽应均匀一致，其他颜色与用户协商而定。

3、3尺寸偏差

尺寸偏差见表2。

尺寸偏差                        单位：mm

| 项目名称 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 长度 | +10 0 |
| 断面尺寸 | ±0.5 |
| 压边、装配部位配合 | ±0.3 |
| 壁厚 | ±0.2 |
| 弯曲度 | 2.0 |

3、4质量

型材单位长度的质量偏差应小于规定值的5%

3、5物理机械性能

物理机械性能应符合表3的规定。

4实验方法

4、1状态调节和试验环境

按GB2918规定的标准环境及正常偏差范围进行状态调节，调节时间不少于24h，并在此条件下进行试验。

4、2试样

试样从型材上截取。

表3   物理机械性能

| 序号 | 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度，HRR ≥ |  |  | 85 |
| 2 | 拉伸屈服强度，MPav ≥ |  |  | 37 |
| 3 | 断裂伸长率，% ≥ |  |  | 100 |
| 4 | 弯曲弹性模量，MPa ≥ |  |  | 1960 |
| 5 | 低温落锤冲击，破裂个数 ≤ |  |  | 1 |
| 6 | 维卡软化点，℃ ≥ |  |  | 83 |
| 7 | 加热后状态 ≥ |  |  | 无气泡、裂痕、麻点 |
| 8 | 加热后尺寸变化率，% |  |  | ±2.5 |
| 9 | 氧指数，% |  |  | 38 |
| 10 | 高低温反复尺寸变化率，% |  |  | ±0.2 |
| 11 | 简支梁冲击强度KJ/㎡ ≥ |  | 23℃±2℃ -10℃±1℃ | A类 B类 40 32 15 12 |
| 12 | 耐候性 | 简支梁冲击强度KJ/㎡ ≥ |  | A类 B类 |
|  |  |  |  | 28 22 |
|  |  | 颜色变化，级 ≥ |  | 3 |

4、3外观和颜色

在自然光线下目测。

4、4弯曲度

取三段1m长型材作试样，将试样的侧边平行放在平台的面上，用塞尺测量试样底边与平台的最大距离。

4、5尺寸偏差

长度偏差用精度为1mm的量具测量，其他尺寸偏差用精度为0.02mm游标卡尺或具有同等或更高精度的量具测量。

4、6硬度

按GB/T9342进行测试。采用三层叠加试样。

4、7拉伸强度、断裂伸长率

按GB/T1040的规定进行测试。试样采用1型，拉伸速度应选用10mm/min。

4、8弯曲弹性模量

按GB/T9341的规定进行测试。

4、9简支梁冲击强度

按ISO179的规定进行测试。

4、9、1试样采用双V型缺口，长（1）80mm±2mm，宽（b）10.0mm±0.2mm，缺口曲率半径0.20mm±0.05mm，缺口剩余宽度（bN）6.0mm±0.2mm。

4、9、2试验条件

试样跨距62+00.5mm，冲击方式见图1。

- 常温冲击

试样在23℃±2℃条件下进行试验。

- 低温冲击

试样在-10℃±1℃条件下至少放置2h，然后在23℃±2℃条件下进行试验，10s内完成。

4、9、3冲击后不论试样是断裂还是弯曲穿过，能量示值均为有效。

4、10低温落锤冲击试验

4、10、1原理

落锤冲击试验彩通过法。

4、10、2试样制备

用机械加工的方法截取型材300mm±5mm，每组试样10个。

4、10、3试验设备

落锤冲击试验机。落锤质量1000g±40g，锤头半径25mm±2mm。试样支撑物见图2。

4、10、4试验条件

将试样在-10℃±1℃条件下旋转4后 ，开始测试，试验在标准环境（23℃±2℃）中10s内完成。

4、10、5试验步骤

将试样任一可见面向上放在两支撑物上，使落锤冲击在试样中心位置上，落锤高度A类为1m，B类为0.5m。

4、11维卡软化点

按GB1633-79的规定中A法进行试验，试样承受的静负载G=9.810+0.049N。

4、12加热后状态

4、12、1试样设备

用机械加工的方法，截取型材长200mm±5mm。试样数量3个。

4、12、2试验设备

电热鼓风烘箱。

4、12、3试验步骤

将试样水平置于150℃±3℃电热鼓风烘箱内撒有滑石粉的玻璃板上，30min后连同玻璃板取出冷却至室温，目测观察是否出现气泡、裂纹或麻点。

4、13加热后尺寸变化率

4、13、1试样设备

用机械加工的方法，截取型材长200mm±5mm，试样数量3个。

4、13、2试验设备

电热鼓风烘箱

4、13、3试验步骤

在每个试样可见面中部划两条间距为180mm的标线，精确至0.1mm。将其平放于100℃±3℃的电热鼓风烘箱内撒有滑石粉的玻璃板上，1h后连同玻璃取出冷却至室温，测量标线间距离，精确至0.1mm。

4、13、4结果和表示

加热后尺寸变化率按式（1）计算：

L1-L0

△L×            ×100……………………（1）

L0

式中：△L      加热后尺寸变化率，%

L0       加热前试样标线间距离，mm；

L1       加热后试样标线间距离，mm；

4、14氧指数

按GB/T2406的规定进行。

4、15耐候性

按GB/T3681的规定进行塑料自然气候曝露试验时，A类试验时间为12个月，B类为8个月。按GB/T9344的规定进行塑料氙灯光源曝露试验时，A类试验时间为1000h，B类为500h，每120minB降雨时间为18min，黑板温度为63℃±3℃。

4、15、1简支梁冲击试验

试样从型材的可视面上截取，试样的制备及试验应符合4、9的规定，冲击时应使试样的被辐照面背对冲头（见图1）。

4、15、2颜色变化

按GB250的规定测试。

4、16高低温反复尺寸变化

4、16、1试样制备

用机械加工的方法截取型材长500mm±5mm，试样数量3个。

4、16、2试验设备

电热鼓风烘箱、冰箱。

4、16、3试验步骤

在每个试样可见面的中部划两条间距为450mm的标线，进行高低温反复5次的试验。如下所示：23℃±2℃    20℃±3℃     23℃±2℃    60℃±3℃

1h           6h          1h          16h

然后在23℃±2℃温度下放置12h以上，测定标线间距离，精确至0.1mm。

4、16、4结果和表示

高低温反复尺寸变化率按式（2）计算：

L1′-L0′

△L′×            　×100……………………（2）

L0′

式中：△L′      高低温反复尺寸变化率，%

L0′        试验前标线间距离，mm；

L1′        试验后标线间距离，mm；

5检验规则

5、1检验分类

5、1、1出厂检验

出厂检验以批为单位，检验项目表2及表3中的2、3、5、7、8项。

5、1、2型式检验

型式检验项目为技术要求全部内容。

有下列情况之一，应进行型式检验；

- 产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如原材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时每三个月进行一次检验（耐候性指标除外）；

- 正常生产每三年进行一次耐候性检验；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

5、2抽样与组批

5、2、1组批

以同一原料、工艺、配方、规格，连续生产不超过一个月，产量不超过20t的型材为一批。

5、2、2抽样

5、2、2、1外观、颜色及尺寸检验按GB/T2828规定，采用正常检查一次抽样方案，取一般检查水平I，合格质量水平AQL6.5，见表4。表4中Ac、Re以不合格品计。

表4

| 批量范围 | 样本大小 | 合格判定数 | 不合格判定数 |
| --- | --- | --- | --- |
| N | n | Ac | Re |
| ≤25 | 3 | 0 | 1 |
| 26-50 | 5 | 1 | 2 |
| 51~90 | 5 | 1 | 2 |
| 91~150 | 8 | 1 | 2 |
| 151~280 | 13 | 2 | 3 |
| 281~500 | 20 | 3 | 4 |
| 501~1200 | 32 | 5 | 6 |
| 1201~3200 | 50 | 7 | 8 |
| 3201~10000 | 80 | 10 | 11 |

5、2、2、2物理机械性能检验，从每批中随机任意抽取产品3根，总数不少于12m，每个项目应分别从3根产品上截取。

5、3判定规则

5、3、1合格项的判定

5、3、1、1外观与尺寸的判定

外观与尺寸检验结果按表4规定进行判定。

5、3、1、2物理机械性能的判定

物理机械性能测试结果中，若有不合格项时，应从原批中随机抽取双倍样品，对该项目进行复验，复验结果全部合格，则物理机械性能合格。

5、3、2合格批的判定

外观、尺寸、物理机械性能检验结果全部合格，则判整批合格。

6标志、包装、运输、贮存

6、1标志

每件产品外包装应具有下列标志；采用的标准号、商标、生产单位名称、地址、产品批号、型号、合格证。

6、2包装

型材应捆紧扎牢，用塑料薄膜或其他材料包装。

6、3运输

运输时应避免重压，防晒防雨，轻装轻卸。

6、4贮存

产品贮存在阴凉、通风的库房内，平整堆放，堆高不超过1m，距离热源不小于1m。