| 厂商名称 |  |
| --- | --- |
| ## 下料工艺守则 - 按照生产通知单的要求准备好所需的双头锯、V型锯、门板锯、玻璃压条锯等，并检查工具运转情况。 - 下料长度的公差为±0.5mm - 下料角度公差为45°±30′，90°±20′ - 下料端的切削面与型材两侧面（即室内、外两侧面）的不垂直度在全长不大于0.5mm - 下料后的端面上不应有缺口、崩料及伸向型材外壁的裂纹，且要保持端面的清洁、平整，以保证焊接质量。 |  |