塑料门窗产品检验记录表

序号
项目分类
项 目 名称
技    术    要    求
检测器具及方法
检    查    结    果
备注






1
2
3
4
5


1
关键

项目
角强度（N）
主型材角强度平均值不低于3000N，最小值不低于平均值的70%。
角强度测试仪，抽取一种主型材的五个焊角试样测试







2
主

要

项

目


五金配件安装
安装位置正确牢固，数量齐全；五金配件的安装螺钉不准有滑扣现象；受力五金配件应与增强钢件牢固连接。
螺丝刀，手试，目测







3

增强型钢
该项应符合JG/3017，JG/3018的规定要求，有以下任一情况出现时，该项目为不合格。

1. 未按标准规定放置增强型钢。  2.增强型钢壁厚小于1.2MM。

3.增强型钢未经防锈处理。

4.一个窗上增强型钢距型材端头距离有三处（含）以上超过100MM，或1处超过150MM

5.一个窗上有三处（含）以上增强型钢紧固件少于3个。

6.一个窗上有三处（含）以上增强型钢型钢紧固件间距大于300MM，或有1处（含）以上大于400MM。

7.增强型钢与型材最大配合间隙超过3.5MM。
钢板尺，卡尺，手枪钻，φ3钻头，手试，目测，卡尺检测增强型钢与型材内腔配合间隙。手枪钻、φ3钻头检查增强型钢放置情况。







4

门窗扇开关
启闭力：

平开门窗平铰链不大于80N，滑撑铰链不小于30N不大于80N推拉门窗小于100N门窗扇启闭时不行有影响正常功能的碰擦。
0-150N弹簧秤，每个扇测三次，取平均值，手试。







5
一

般

项

目
外形高、宽尺寸公差（△H、△B）
平开、推拉门≤2000MM，H、△B≤±2.0MM

            ＞2000MM，H、△B≤±3.5MM

平开、推拉窗≤1500MM，H、△B≤±2.5MM

            ＞1500MM，H、△B≤±3.5MM
钢卷尺,测试件外框两相对外端面,测量部位距端部100MM







6

对角线尺寸之差（△L）
＜3.0MM    │△L│=L1-L2
钢卷尺、φ20MM园柱。测内角







7

框扇相邻构件装配间隙
≤0.5MM 超差处不多于五处，最大间隙不得大于1MM
塞尺







8

相邻构件同平面度
≤0.5MM
游标卡尺或深度尺，测门窗大面







9

平开门窗框扇铰链部位配合间隙C允许偏差
C+21.0MM
塞尺







10

框扇搭接量b（b≥8mm）允许偏差
平开门窗    B+2.50mm       

推拉门窗    b+1.5-2.5mm
卡尺或深度尺,测窗扇高度,宽度中点处







11

密封条及安装
密封条质量符合GB12002的规定要求,安装后不允许出现下列情况:

1. 密封条易脱出    2.接口处出现1MM以上缝隙
目测,手试







12

压条安装质量
同时出现下列二种(含)以下情况时,本项为不合格

1. 压条在转角无法固定。

2. 转角处有三处对按间隙大检1MM；或有一处最大间隙大于2MM。

3.同边压条对接一处。
钢板尺、深度尺、目测、测量







13

外观
同时出现下列三种(含)以下情况时,本项目为不合格

1.型材有明显色差。2.型材有明显裂纹、气泡。

3.三处焊缝高于型材平面0.1MM或低于0.5MM。

4.划伤累积总长度超过1000MM。5.擦伤累积总面积超过400MM。
目测







